Исх. № 2246 от «28» августа 2014 г.

Уважаемые господа!

Компания «Belpanel» свидетельствует Вам свое почтение и предлагает взаимовыгодное сотрудничество в области поставок огнестойких стеновых и кровельных «сэндвич» - панелей «Belpanel».

Сотрудничество с нашей компанией при строительстве зданий  из «сэндвич» - панелей «Belpanel» гарантирует Вашей компании ряд существенных преимуществ:

- Компания «Belpanel» - первая компания, в которой успешно внедрена интегрированная система менеджмента (ИСМ), что подтверждает полное соответствие системы менеджмента компании самым требовательным международным стандартам ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007 (система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда)

- Система экологического менеджмента ISO 14001:2004 подтверждает экологичность и безопасность продукции компании Belpanel для окружающей среды и оправдывает ожидания Потребителей

- Система менеджмента качества ISO 9001:2008 гарантирует стабильно высокое качество готовой продукции  - это является вопросом первостепенной значимости, отличительной чертой продукции и важнейшим стратегическим преимуществом нашей компании

- «Сэндвич» - панели «Belpanel» произведены по уникальной технологии «CLEANTECK», предотвращающей накопление усталостных напряжений в материале, что увеличивает его срок службы и обеспечивает надежность и безопасность конструкций

- Применение при изготовлении утеплителя IZOVOL технологии «ECOSAFE», не имеющей аналогов и обеспечивающей повышенные прочностные характеристики продукции

- Применение в качестве сердечника уникального негорючего экологически чистого минераловатного утеплителя IZOVOL на основе базальтового волокна, подтвердившего свою высокую эффективность в рамках реализации масштабных проектов

- Многолетний опыт работы нашей компании на строительном рынке (с 2002 года)

- Технический контроль на всех этапах строительства

- Гарантированное соблюдение принятых на себя договорных обязательств

- Доставка продукции до места строительства в специальной транспортной упаковке, полностью обеспечивающей ее сохранность

- Гибкий график оплаты и оперативность поставок продукции

- Уникальность ассортимента продукции

- Возможность полной комплектации объекта металлоконструкциями и фасонными элементами собственного производства, а также  крепежными элементами от лучших производителей

- Новинка: применение алюмоцинковой стали с рисунком Printech (технология фото-офсет) и стали с теснение Embossing в качестве облицовочных слоев

- Выгодная ценовая политика

Эксклюзивное качество «сэндвич» - панелей «Belpanel» по достоинству оценили Потребители России, Украины, Грузии, Казахстана, Абхазии.

Технические характеристики выпускаемых ЗАО «ЗНОиМ» стеновых сэндвич-панелей «Belpanel С-4»:

| Толщина панелей | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний вес 1кв.м. (кг) | 6,0 | 18,5 | 21,0 | 23,0 | 26,5 | 31,5 | 37,0 |
| Приведенное сопротивление R0, м2оС/Вт | 1,59 | 2,40 | 2,84 | 3,30 | 4,10 | 5,22 | 5,85 |
| Звукоизоляция воздушного шума (dB) | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Огнестойкость (минут) | 30 | 60 | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Технические характеристики выпускаемых ЗАО «ЗНОиМ» кровельных сэндвич-панелей «Belpanel К-4»:

| Толщина панелей | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний вес 1кв.м. (кг) | 7,0 | 20,5 | 23,0 | 25,5 | 29,5 | 35,0 | 41,0 |
| Приведенное сопротивление R0, м2оС/Вт | 1,41 | 2,04 | 2,50 | 3,12 | 3,80 | 5,06 | 5,74 |
| Звукоизоляция воздушного шума (dB) | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| Нормативный класс пожарной опасности К0 (45) |

Стеновые панели «Belpanel С-4» изготавливаются с замковым соединением типа Z-Lock, обеспечивая:

1. повышенную прочность стыка за счет 4-х ребер жесткости в соединении;

2.высокую плотность посадки замка, облегчение монтажных работ;

3.отсутствие «мостиков холода», недопущение проникновения влаги в утеплитель;

4.возможность применения уплотнительных элементов;

Кровельные пятиреберные DPR-панели «Belpanel К-4»

изготавливаются с нижним

замковым соединением типа Z-Lock, обеспечивая:

1. повышенную прочность стыка;

2.высокую плотность посадки замка, облегчение монтажных работ;

3.отсутствие «мостиков холода», недопущение проникновения влаги в утеплитель;

4.возможность применения уплотнительных элементов;

Самое современное производственное оборудование ЗАО «ЗНОиМ» позволяет обеспечить Потребителей необходимым количеством «сэндвич» - панелей в кратчайшие сроки!

Надеемся на Ваш выбор в пользу высокотехнологичного материала –

«сэндвич» - панелей «Belpanel», применение которого обеспечит высокоэффективное

и быстровозводимое строительство Вашего объекта!

Исполнитель: Диденко Елена

тел. (4722) 20-14-76

didenko_ea@Belpanel.ru